PERFORMANS BEYANI (NO: PB 01)

305/2011 nolu AB Yönetmeliği’nin Ek III paragrafı uyarınca (Yapı Malzemeleri Yönetmeliği)

| 1.Ürün Tipi Kimlik Kodu | Beton Agregaları / 0/4mm - 4/12.5 mm – 12.5/20 mm |
| --- | --- |
| 2.Kullanım amacı/amaçları | Beton yapımında kullanılır. |
| 3. İmalatçının adı, tescilli ticari unvanı veya tescilli markası ile adresi | HÜRTAY İNŞAAT TAAHHÜT MADEN İŞLETMECİLİĞİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TÜLLÜOĞLU DAĞI MEVKİİ KİRAZLI – KUŞADASI - AYDIN |
| 4.Mevcut ise, yetkili temsilcinin adı adresi | Mevcut Değil |
| 5. Yapı Malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri | Sistem 2+ |
| 6. Uyumlaştırılmış standard Onaylanmış Kuruluş | EN 12620:2002+A1:2008 CPC Belgelendirme, Muayene ve Deney Hizmetleri LTD. ŞTİ (No:2404) |
| 7. Beyan edilen performans Agrega Tane Büyüklüğü:; 0-4 mm; 4-12.5 mm; 12.5-20 mm. Temel Karakteristikler; Performans; Performans; Performans; Toleranslar; Uyumlaştırılmış Teknik Şartname. Tane Sınıfı Kategorisi; GF 85; GC 90/15; GC 85/20; EN 12620. Tane Büyüklüğü Dağılımı; Elekten geçen kütlece yüzde; --; --; --; EN 933-1. 4 mm; 98; --; --; ±5. 2 mm; 79; --; --; ±5. 1 mm; 57; --; --; ±20. 0.250 mm; 29; --; --; ±20. 0.063 mm; 12; --; --; ±3. Gevşek Yığın Yoğunluğu (Mg/m3); 1.64; 1.45; 1.39; ± %20; EN 1097-3. Tane Yoğunluğu (Mg/m3); Pa=2,79 Prd=2,67 Pssd=2,71; Pa=2,72 Prd=2,66 Pssd=2,68; Pa=2,70 Prd=2,66 Pssd=2,68; ± %20; EN 1097-6. Su Emme Oranı; %1.60; 0.88; 0.53; ± %20; EN 1097-6. Çok İnce Malzemenin Muhtevası; F16(%12.22); F1.5; F1.5; ± %20; EN 933-1. Çok İnce Malzemenin Kalitesi; MB<2,00 ( 0.75); --; --; Max 3,00; EN 933-9. İri Agreganın Yassılık İndeksi; --; FI15(%12.1 ); FI15(%9.2 ); EN 933-3. İri Agreganın Şekil İndeksi; --; Sl15(%8.9 ); Sl15(%7.9 ); EN 933-4. İri Agreganın Parçalanmaya Karşı Direnci; --; LA25 ( %20.88 ); LA25 ( %20.88 ); ± %5; EN 1097-2. Agregaları Aşınmaya Karşı Direnci; --; MDE 25 (22.2); MDE 25 (22.2); ± %5; EN 1097-1. Klorür; %0,0026; %0,0026; %0,0026; Max %0.01; EN 1744-1. Asitte Çözünebilen Sülfatlar; AS0,2(%0.000049); AS0,2(%0.000049); AS0,2(%0.000049); ≤ 0.2; EN 1744-1. Toplam Kükürt; %0,003; %0,003; %0,003; <%1; EN 1744-1. Humus Muhtevası; Negatif; Negatif; Negatif; Max % 0.01; EN 1744-1. Fulvo Asit Muhtevası; Negatif; Negatif; Negatif; Max % 0.01; EN 1744-1. Hafif Organik Kirletici; Bulunmamaktadır.; Bulunmamaktadır.; Bulunmamaktadır.; Max % 0.01; EN 1744-1. Donma-Çözünme direnci; MS 18 (%5.91 ); MS 18 (%5.91 ); MS 18 (%5.91 ); EN 1367-1. Hacim Kararlığı- Kuruma büzülmesi; 0,025; 0,025; 0,025; Max % 0.075; EN 1367-4. Alkali-SilikaReaktifliğine Dayanıklılık; %0,0043; %0,0043; %0,0043; Max % 0.2; Kullanım yerinde geçerli olan mevzuat. Petrografik Tanım; MERMER; MERMER; MERMER; EN 932-3. Ürünlerimiz sağlık ve çevre için tehlikeli maddeler içermemektedir.. |
| 8. Fabrika Üretim Kontrolü Sertifikası No:2404-CPR-A537 |  |
| Yapı Malzemesi Yönetmeliği (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanının birinci ve ikinci maddelerinde tanımlanan yapı malzemesi, bu performans beyanının 7 nci maddesinde beyan edilen performansa sahiptir. Bu performans beyanına ilişkin tüm sorumluluk yalnızca bu performans beyanının 3.maddede tanımlanan imalatçıya aittir. İmalatçı Adına İmzalayan: |  |

TAMER TÜREDİOĞLU / Genel Müdür

KUŞADASI - AYDIN