PERFORMANS BEYANI (NO: PB 01)
305/2011 nolu AB Yönetmeliği’nin Ek III paragrafı uyarınca (Yapı Malzemeleri Yönetmeliği)
	1.Ürün Tipi Kimlik Kodu
	Beton Agregaları / 0/4mm -  4/12.5 mm – 12.5/20 mm

	2.Kullanım amacı/amaçları
	Beton yapımında kullanılır.

	3. İmalatçının adı, tescilli ticari unvanı veya tescilli markası ile adresi
	HÜRTAY İNŞAAT TAAHHÜT MADEN İŞLETMECİLİĞİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
TÜLLÜOĞLU DAĞI MEVKİİ KİRAZLI – KUŞADASI - AYDIN

	4.Mevcut ise, yetkili temsilcinin adı adresi
	Mevcut Değil

	5. Yapı Malzemesinin performansının değişmezliğinin 
değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri
	Sistem 2+

	6. Uyumlaştırılmış standard
     Onaylanmış Kuruluş


	EN 12620:2002+A1:2008
CPC Belgelendirme, Muayene ve Deney Hizmetleri LTD. ŞTİ

(No:2404)

	7. Beyan edilen performans
	

	Agrega Tane Büyüklüğü:
	0-4 mm
	4-12.5 mm
	12.5-20 mm
	
	

	Temel Karakteristikler
	Performans
	Performans
	Performans
	Toleranslar
	Uyumlaştırılmış Teknik Şartname

	Tane Sınıfı Kategorisi 
	GF 85
	GC 90/15
	GC 85/20
	
	EN 12620

	Tane Büyüklüğü Dağılımı
	Elekten geçen kütlece yüzde
	--
	--
	--
	
EN 933-1

	4 mm
	98
	--
	--
	±5
	

	2 mm
	79
	--
	--
	±5
	

	1 mm
	57
	--
	--
	±20
	

	0.250 mm
	29
	--
	--
	±20
	

	0.063 mm
	12
	--
	--
	±3
	

	Gevşek Yığın Yoğunluğu (Mg/m3)
	1.64
	1.45
	1.39
	± %20
	EN 1097-3

	Tane Yoğunluğu  (Mg/m3)
	Pa=2,79
Prd=2,67
Pssd=2,71
	Pa=2,72
Prd=2,66
Pssd=2,68
	Pa=2,70
Prd=2,66
Pssd=2,68
	± %20
	EN 1097-6

	Su Emme Oranı
	%1.60
	0.88
	0.53
	± %20
	EN 1097-6

	Çok İnce Malzemenin Muhtevası
	F16(%12.22)
	F1.5
	F1.5
	± %20
	EN 933-1

	Çok İnce Malzemenin Kalitesi
	MB<2,00 ( 0.75)
	--
	--
	Max 3,00
	EN 933-9

	İri Agreganın Yassılık İndeksi
	--
	FI15(%12.1  )
	FI15(%9.2  )
	
	EN 933-3

	İri Agreganın Şekil İndeksi
	--
	Sl15(%8.9  )
	Sl15(%7.9  )
	
	EN 933-4

	İri Agreganın Parçalanmaya Karşı Direnci
	--
	LA25 ( %20.88 )
	LA25 ( %20.88 )
	± %5
	EN 1097-2

	Agregaları Aşınmaya Karşı Direnci
	--
	MDE 25 (22.2)
	MDE 25 (22.2)
	± %5
	EN 1097-1

	Klorür
	%0,0026
	%0,0026
	%0,0026
	Max %0.01
	EN 1744-1

	Asitte Çözünebilen Sülfatlar
	AS0,2(%0.000049)
	AS0,2(%0.000049)
	AS0,2(%0.000049)
	≤ 0.2
	EN 1744-1

	Toplam Kükürt
	%0,003
	%0,003
	%0,003
	<%1
	EN 1744-1

	Humus Muhtevası
	Negatif
	Negatif
	Negatif
	Max % 0.01
	EN 1744-1

	Fulvo Asit Muhtevası
	Negatif
	Negatif
	Negatif
	Max % 0.01
	EN 1744-1

	Hafif Organik Kirletici
	Bulunmamaktadır.
	Bulunmamaktadır.
	Bulunmamaktadır.
	Max % 0.01
	EN 1744-1

	Donma-Çözünme direnci
	MS 18 (%5.91 )
	MS 18 (%5.91 )
	MS 18 (%5.91 )
	
	EN 1367-1

	Hacim Kararlığı- Kuruma büzülmesi
	0,025
	0,025
	0,025
	Max % 0.075
	EN 1367-4

	Alkali-SilikaReaktifliğine Dayanıklılık
	%0,0043
	%0,0043
	%0,0043
	Max % 0.2
	Kullanım yerinde geçerli olan mevzuat

	Petrografik Tanım
	MERMER
	MERMER
	MERMER
	
	EN 932-3

	Ürünlerimiz sağlık ve çevre için tehlikeli maddeler içermemektedir.




	8. Fabrika Üretim Kontrolü Sertifikası No:2404-CPR-A537

	Yapı Malzemesi Yönetmeliği (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanının birinci ve ikinci maddelerinde tanımlanan yapı malzemesi, bu performans beyanının 7 nci maddesinde beyan edilen performansa sahiptir. Bu performans beyanına ilişkin tüm sorumluluk yalnızca bu performans beyanının 3.maddede tanımlanan imalatçıya aittir.
İmalatçı Adına İmzalayan: 
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