EN 12620+A1 BETON AGREGALARI CE ETİKETLERİMİZ

| 2404 |  |  | 2404 |  |  | 2404 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 HÜRTAY İNŞAAT TAAHHÜT MADEN İŞLETMECİLİĞİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ÜRETİM Y. : TÜLLÜOĞLU DAĞI MEVKİİ KİRAZLI – KUŞADASI - AYDIN 0/4mm – Beton Agregası SİSTEM 2+ EN 12620+A1 |  |  | 25 HÜRTAY İNŞAAT TAAHHÜT MADEN İŞLETMECİLİĞİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ÜRETİM Y. : TÜLLÜOĞLU DAĞI MEVKİİ KİRAZLI – KUŞADASI - AYDIN 0/4mm – Beton Agregası SİSTEM 2+ EN 12620+A1 |  |  | 25 HÜRTAY İNŞAAT TAAHHÜT MADEN İŞLETMECİLİĞİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ÜRETİM Y. : TÜLLÜOĞLU DAĞI MEVKİİ KİRAZLI – KUŞADASI - AYDIN 0/4mm – Beton Agregası SİSTEM 2+ EN 12620+A1 |  |  |
| 2404 – CPR – A537 |  |  | 2404 – CPR – A537 |  |  | 2404 – CPR – A537 |  |  |
| Tane Büyüklüğü | 0/4 mm |  | Tane Büyüklüğü | 4/12.5mm |  | Tane Büyüklüğü | 12.5/20 mm |  |
|  | ince |  |  | 1 No |  |  | 2 No |  |
| Tane Sınıfı Kat. | GF85 | TELORAS | Tane Sınıfı Kat. | GC 85/20 | TELORAS | Tane Sınıfı Kat. | GC 85/20 | TELORAS |
| Tane Yoğunluğu (mg/m3) | Pa=2,79 Prd=2,67 Pssd=2,71 | ± % 20 | Tane Yoğunluğu (mg/m3) | Pa=2,72 Prd=2, 66 Pssd=2,68 | ± % 20 | Tane Yoğunluğu (mg/m3) | Pa=2, 70 Prd=2, 66 Pssd=2,68 | ± 0,5 |
| Su Emme Oranı | % 1.60 | ± % 20 | Su Emme Oranı | %0.88 | ± % 20 | Su Emme Oranı | % 0.53 | ± % 20 |
| Çok İnce Malz.Muht. | f 16 | - | Çok İnce Malz.Muht. | f 1,5 | - | Çok İnce Malz.Muht. | f 1,5 | - |
| Çok İnce Malz. Kalitesi | MB 2,0 (Max) %0.75 | ± % 20 | Çok İnce Malz. Kalitesi | - | ± % 20 | Çok İnce Malz. Kalitesi | - | ± % 20 |
| Parçalanma Direnci | - | - | Parçalanma Direnci | LA 25 | ± % 5 | Parçalanma Direnci | LA 25 | ± % 5 |
| Klorür İçeriği | % 0.0026 | Max % 0.01 | Klorür İçeriği | % 0.0026 | Max% 0.01 | Klorür İçeriği | % 0.0026 | Max% 0.01 |
| Asitte Çöz. Sülf. Kat. | AS0,2 (%0.000049) | - | Asitte Çöz. Sülf. Kat. | AS0,2 (%0.000049) | - | Asitte Çöz. Sülf. Kat. | AS0,2 (%0.000049) | - |
| Donma-Çöz. Dayanıklılık | - | - | Donma-Çöz. Dayanıklılık | MS18 | - | Donma-Çöz. Dayanıklılık | MS18 | - |
| İri Agreganın tane şekli | - | - | İri Agreganın tane şekli | FI15 ( %12.1 ) | - | İri Agreganın tane şekli | FI15 ( %9.2 ) | - |
| Şekil İnd. Kategorisi | - | - | Şekil İnd. Kategorisi | Sl15 ( %8.9 ) | - | Şekil İnd. Kategorisi | Sl15 ( %7.9 ) | - |
| Gevşek yığın yoğunluğu (Mg/m³) | 1,64 | ± % 20 | Gevşek yığın yoğunluğu (Mg/m³) | 1,45 | ± % 20 | Gevşek yığın yoğunluğu (Mg/m³) | 1,39 | ± 0.3 |
| Toplam Kükürt İçeriği | % 0.003 | Max % | Toplam Kükürt İçeriği | % 0.003 | Max % | Toplam Kükürt İçeriği | % 0.003 | Max<%1 |
| Hacim Kararlılığı - Kuruma Büzülmesi Değeri | % 0,025 | Max % | Hacim Kararlılığı - Kuruma Büzülmesi Değeri | % 0,025 | Max % | Hacim Kararlılığı - Kuruma Büzülmesi Değeri | % 0,025 | Max % |
| Humus muhtevası | % 0,0 | Max % 0,01 | Humus muhtevası | - | Max % 0,01 | Humus muhtevası | - | Max % 0,01 |
| Fulvo asit | % 0,0 | Max % 0,01 | Fulvo asit | - | Max % 0,01 | Fulvo asit | - | Max % 0,01 |
| Hafif organik kirleticiler | YOK | Max % 0,01 | Hafif organik kirleticiler | YOK | Max % 0,01 | Hafif organik kirleticiler | YOK | Max % 0,01 |
| Alkali Silika Reaktifliği | % 0,0043 | Max % 0,1 | Alkali Silika Reaktifliği | %0.0043 | Max % 0,1 | Alkali Silika Reaktifliği | %0.0043 | Max % 0,2 |
| Petrografik Tanımlama | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 26.03.2025 tarihli 2025-30 nolu rapor MERMER |  |  |  |  |  |  |  |
| Agrega sahamızda standarda belirtilen tehlikeli maddeler bulunmamaktadır. |  |  | Agrega sahamızda standarda belirtilen tehlikeli maddeler bulunmamaktadır. |  |  | Agrega sahamızda standartta belirtilen tehlikeli maddeler bulunmamaktadır. |  |  |
| Beyan No: EN 12620/PB 01 |  |  | Beyan No: EN 12620/PB 01 |  |  | Beyan No: EN 12620/PB 01 |  |  |