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	2404 – CPR – A537
	2404 – CPR – A537
	2404 – CPR – A537

	Tane Büyüklüğü
	0/4 mm
	
	Tane Büyüklüğü
	4/12.5mm
	
	Tane Büyüklüğü
	12.5/20 mm
	

	
	ince
	
	
	1 No
	
	
	2 No
	

	Tane Sınıfı Kat.
	GF85
	TELORAS
	Tane Sınıfı Kat.
	GC 85/20
	TELORAS
	Tane Sınıfı Kat.
	GC 85/20 
	TELORAS

	Tane Yoğunluğu (mg/m3)
	Pa=2,79
Prd=2,67
Pssd=2,71
	± % 20
	Tane Yoğunluğu (mg/m3)
	Pa=2,72
Prd=2, 66
Pssd=2,68
	± % 20
	Tane Yoğunluğu (mg/m3)
	Pa=2, 70
Prd=2, 66
Pssd=2,68
	± 0,5

	Su Emme Oranı
	% 1.60
	± % 20
	Su Emme Oranı
	%0.88
	± % 20
	Su Emme Oranı
	% 0.53
	± % 20

	Çok İnce Malz.Muht.
	f 16
	-
	Çok İnce Malz.Muht.
	f 1,5
	-
	Çok İnce Malz.Muht.
	f 1,5
	-

	Çok İnce Malz. Kalitesi
	MB 2,0 (Max)  %0.75
	± % 20
	Çok İnce Malz. Kalitesi
	-
	± % 20
	Çok İnce Malz. Kalitesi
	-
	± % 20

	Parçalanma Direnci
	-
	-
	Parçalanma Direnci
	LA 25
	± % 5
	Parçalanma Direnci
	LA 25
	± % 5

	Klorür İçeriği
	% 0.0026
	Max % 0.01
	Klorür İçeriği
	% 0.0026
	Max% 0.01
	Klorür İçeriği
	% 0.0026
	Max% 0.01

	Asitte Çöz. Sülf. Kat.
	AS0,2  (%0.000049)
	-
	Asitte Çöz. Sülf. Kat.
	AS0,2  (%0.000049)
	-
	Asitte Çöz. Sülf. Kat.
	AS0,2  (%0.000049)
	-

	Donma-Çöz. Dayanıklılık
	-
	-
	Donma-Çöz. Dayanıklılık
	MS18
	-
	Donma-Çöz. Dayanıklılık
	MS18
	-

	İri Agreganın tane şekli
	-
	-
	İri Agreganın tane şekli
	FI15
( %12.1  )
	-
	İri Agreganın tane şekli
	FI15 
( %9.2 )
	-

	Şekil İnd. Kategorisi
	-
	-
	Şekil İnd. Kategorisi
	Sl15     
(  %8.9  )
	-
	Şekil İnd. Kategorisi
	Sl15    
(  %7.9  )
	-

	Gevşek yığın yoğunluğu (Mg/m³)
	1,64
	± % 20
	Gevşek yığın yoğunluğu (Mg/m³)
	1,45
	± % 20
	Gevşek yığın yoğunluğu (Mg/m³)
	1,39
	± 0.3

	Toplam Kükürt İçeriği
	% 0.003
	Max %
	Toplam Kükürt İçeriği
	% 0.003
	Max %
	Toplam Kükürt İçeriği
	% 0.003
	Max<%1

	Hacim Kararlılığı - Kuruma Büzülmesi Değeri
	% 0,025
	Max % 
	Hacim Kararlılığı - Kuruma Büzülmesi Değeri
	% 0,025
	Max % 
	Hacim Kararlılığı - Kuruma Büzülmesi Değeri
	% 0,025
	Max % 

	Humus muhtevası
	% 0,0
	Max % 0,01
	Humus muhtevası
	-
	Max % 0,01
	Humus muhtevası
	-
	Max % 0,01

	Fulvo asit
	% 0,0
	Max % 0,01
	Fulvo asit
	-
	Max % 0,01
	Fulvo asit
	-
	Max % 0,01

	Hafif organik kirleticiler
	YOK
	Max % 0,01
	Hafif organik kirleticiler
	YOK
	Max % 0,01
	Hafif organik kirleticiler
	YOK
	Max % 0,01

	Alkali Silika Reaktifliği
	% 0,0043
	Max % 0,1
	Alkali Silika Reaktifliği
	%0.0043
	Max % 0,1
	Alkali Silika Reaktifliği
	%0.0043
	Max % 0,2
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